Popis

Typ: TRAV®frame systém rámových oken

| Všeobecně Systém ostění z kvalitních materiálů pro optimální osazení okna bez tepelných můstků do světlého rozměru. Základní materiál systému ostění z expandovaného polystyrolu EPS 30 (λD 0,034 W/mK), provětrávaný, s velmi dobrou přilnavostí omítky. Modulární konstrukce systému umožňuje přizpůsobení požadované tloušťce zdiva. Systém ostění odpovídá DIN 4108-2 (tepelná izolace a úspora energií v budovách - část 2: minimální požadavky na tepelnou izolaci, certifikát ekvivalence) a nařízením o úsporách energií EnEV. Systém se skládá: Ostění bočně a nahoře se skládá z izolace ostění EPS 30 a jedné vložené laminátové dřevotřískové desky OSB (OSB/3), tloušťky 18 mm, celková tloušťka 125 mm. Boční izolační profil ostění tvoří doraz okna a překrytí okenního rámu izolací. Vložená třívrstvá laminátová dřevotřísková deska OSB (OSB/3) v oblasti oken nebo dveří umožňuje přišroubování profilů okenního rámu bočně a nahoru pro stabilitu spáry mezi oknem a izolačním profilem ostění. Ostění se standardně dodává pro montáž na omítku. Spodní profil pro element okna nebo dveří U elementů okna jako profil okenního parapetu o celkové výšce uložení 90 mm, skládá se z izolačního profilu z EPS 30 pro vnější a vnitřní okenní parapet a z jedné vložené třívrstvé laminátové dřevotřískové desky OSB (OSB/3) tloušťky 18 mm. Klín vnějšího okenního parapetu s definovaným zkosením parapetu 5°. K vyložení okna se používá tlakuodolná deska z funkčního materiálu se silnou izolací na bázi pěny PUR/PIR tloušťky 60 mm, slouží pro rozložení zatížení a tepelné oddělení mezi vnitřním a vnějším prostorem, je neoddělitelně spojená s okenním parapetem. U elementů dveří jako spodní vyrovnávací profil. K vyložení dveří se standardně používá tlakuodolná deska z funkčního materiálu se silnou izolací na bázi pěny PUR/PIR tloušťky 60 mm, slouží pro rozložení zatížení ostění. Na přání se jako vyložení dveří pro zdvižně posuvné dveře používá sendvičová deska (PUR-PIR/EPS/PUR-PIR). Přizpůsobí se tloušťce rámu a tím se optimálně rozloží zatížení. | Na přání: Montáž okenic do dřevěného čtyřhranu 60x80 mm ze smrkového dřeva pro upevnění zámku v horní oblasti. Vnější okenní parapet z hliníku tloušťky 2 mm, v kvalitním provedení s vizuálně zajímavým krytem 25 mm a bočními kluznými ukončeními. Okenní parapet je od bočního ukončení oddělen, aby se zabránilo trhlinám v omítce. Povrchová úprava ve standardních barvách „UNILOOK“ bez příplatku. Nestandardní barvy podle vzorníku „HELLA / práškově lakovaná úprava – Colors for you“ za příplatek. |
| --- | --- |